# Утверждаю

Директор ООО «АВТОСИБ»

_________А.В.Мицкевич

«____»____________2016

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению грунтовок «Уникор РБ» (ТУ РБ 14556184.002-96 изм. 1-13)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая инструкция предназначена для руководства при проведении окрасочных работ с помощью грунтовок «Уникор РБ».

  - Грунтовка представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии синтетического полимера и антикоррозионных пигментов. Цвет грунтовки согласовывается с потребителем согласно эталону цветов, утвержденному ООО «АВТОСИБ».

  - Назначение грунтовки :

- для противокоррозионной защиты чистых металлических (чугунных, стальных) поверхностей с остатками окалины, металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенных температур, для труб чугунных канализационных и фасонных частей к ним используют грунтовку всех цветов;

- для использования в холодном хозяйственно-питьевом водоснабжении для защиты внутренней и наружной поверхностей чугунных и стальных напорных труб используют грунтовку красно-коричневого, черного, синего и белого цветов;

- для прокорродированных поверхностей с плотно держащейся ржавчиной (толщина коррозионного слоя не более 100 мкм ) используют грунтовку с модификатором ржавчины красно-коричневого и черного цветов.

При введении в грунтовку модификатора ржавчины после номера партии указывается литера «К».

1.4  грунтовку допускается использовать в условиях УХЛ, УХЛ1, УХЛ4. Количество циклов в таблице 1 п.11 соответствует:

10 циклов – не менее 6 месяцев эксплуатации покрытия;

25 циклов -  не менее 2 лет эксплуатации покрытия;

75 циклов не менее 6 лет эксплуатации покрытия;

1.5 По показаниям качества грунтовка должна соответствовать техническим требованиям и нормам указанным в табл.1 согласно ТУ  РБ 14556184.002-96 изм. 1-13.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| 1. Цвет покрытия | Красно-коричневый, черный, белый, серый, желтый, зеленый, синий. Оттенок не нормируется. |
| 2. Внешний вид покрытия | После высыхания грунтовка должна образовывать покрытие с ровной однородной поверхностью соответствующего цвета. Оттенок не нормируется. Допускаются штрихи при нанесении кистью. |
| 3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)°С, с, не менее | 30 |
| 4. Массовая доля нелетучих веществ, % | 46-53 |
| 5. Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| 6. Время высыхания до степени 3 при температуре: (20±2)°С, мин , не более (60±2)°С, мин, не более (90±2)°С, мин, не более | 60 30 15 |
| 7. Прочность пленки при ударе на приборе У-1, см, не менее | 45 |
| 8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| 9. Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| 1 | 2 |
| 10. Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее: воды минерального масла | 48 48 |
| 11. Стойкость к воздействию климатических факторов, циклы, не менее - однослойное покрытие; - двухслойное покрытие; - трехслойное покрытие | 10 25 75 |

1.6 Не допускается применение грунтовки, показатели которой не соответствуют требованиям табл. 1.

1.7 Показатель 3 табл.1 согласовывается с потребителем в зависимости от метода нанесения грунтовки на данном производстве.

2 ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ.

2.1 Перед вскрытием тару очищают от пыли и грязи во избежание попадания их в грунтовку.

2.2 После вскрытия тары грунтовку тщательно перемешивают до получения однородной массы.

2.3 При необходимости, грунтовка может быть разбавлена водой не более 5 % от массы грунтовки.

3  ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

3.1 Поверхность металла очищают механическим способом от пыли, грязи, рыхлой неплотно

держащейся ржавчины и окалины.

  - При наличии масляных загрязнений поверхность обезжиривают техническими моющими средствами.

  - Удаляют остатки моющего средства водой.

  - Допускается наличие на поверхности плотно держащихся остатков старых покрытий на основе латексных, алкидных, виниловых, эпоксидных, эпоксивиниловых грунтовок и эмалей.

- ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

  - Нанесение грунтовок должно производиться в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

  - Запрещается производить окрашивание при температуре ниже +100С, а также во время атмосферных осадков (дождь, снег, туман), при относительной влажности воздуха более 80 %.

  - Температура окрашиваемой поверхности должна быть от +100С до +750С.

  - Грунтовка может наноситься кистью, валиком, окунанием, пневматическим и безвоздушным распылением.

  - Расход грунтовки на один слой 90-120 г/м².

  - Рекомендуемая вязкость при нанесении покрытия окунанием 18-20 сек, кистью – 30-40 сек, пневматическим распылением – 25-30 сек.

  - Толщина однослойного покрытия 20-60 мкм.

  - Продолжительность высыхания каждого слоя грунтовки до степени 3 приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Температура сушки, °С | Время сушки |
| --- | --- |
| От 10 до 18 | Не более трех часов |
| От 18 до 22 | Не более 1 часа |
| От 30 до 40 | Не более 30 минут |
| При 90 | 15 мин |

4.9 При окрашивании поверхности в два и более слоев, промежуточная сушка между слоями 1-3 часа после высыхания предыдущего слоя. Каждый последующий слой краски наносят не менее чем через 1час после высыхание предыдущего.

4.10 После окончания окрасочных работ необходимо тщательно промыть водой инструмент или установку, которой осуществлялось нанесение грунтовки.

4.11 Срок выдержки покрытия до начала эксплуатации не менее суток при температуре (20±2)°С.

4.12 Покрытие на основе грунтовки перекрывается лакокрасочными материалами любого типа.

4.13 Межслойная сушка для перекрытия грунтовки другими красками и эмалями при температуре (20±2)°С должна быть:

- нитроэмали и эпоксидные краски – не менее 24 часов;

- алкидные и масляные краски – не менее 6 часов;

- акрилатные краски - не менее 1 часа.

4.14 Металлоконструкции и арматура с нанесенным покрытием грунтовки могут быть применены для производства железобетонных конструкций и заливки бетонными смесями без предварительного удаления грунтовочного слоя.

4.15 Грунтовка может применяться для получения самостоятельного покрытия при нанесении в 2-3 слоя.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

  - Гарантийный срок  грунтовки – 12 месяцев с даты изготовления.

  - По истечении указанного срока грунтовка проверяется по всем нормативным показателям

технических условий и при соответствии им может быть использована по прямому назначению.

  - Грунтовку транспортируют и хранят при температуре от  0°С до +40°С. Хранят грунтовку в

защищенном  от солнечных лучей месте и вдали от нагревательных приборов во избежание нагрева грунтовки выше допустимой нормы.

5.4 Грунтовка фасуется в металлические и полимерные бочки вместимостью от 50 л до 200 л и полимерные ведра вместимостью от 1 л до 30 л.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Грунтовка пожаровзрывобезопасна.

  - Грунтовка не содержит токсичных компонентов.

Зав. лабораторией					                	Т.В.Пузанова

Согласовано:

Инженер по охране труда

ООО «АВТОСИБ»                                                                                     Д.В.Зыков